**东营盛耀石油技术有限公司**

**检 验 报 告 单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | | 胍胶压裂用交联剂 | | 执行标准 | | | | Q/SHCG128-2021 |
| 生产日期 | | 2024年05月02日 | | 检验日期 | | | | 2024年05月02日 |
| 生产批号 | | 2024020201 | | 检验条件 | | | | 20℃ |
| 抽样基数 | | 100吨 | | 样品数量 | | | | 500mL |
| 检验依据 | | Q/SHCG128-2017强悬浮压裂液用交联剂 | | | | | | |
| 产品技术性能指标 | | | | | | | | |
| 序号 | 项目 | | | | 指标 | | 检验结果 | |
| 1 | 外观 | | | | 均匀液体 | | 均匀液体 | |
| 2 | 交联时间 | | | | 30-300 | | 55 | |
| 3 | 挑挂性 | | | | 能用玻璃棒挑挂 | | 能用玻璃棒挑挂 | |
| 4 | 耐温耐剪切能力/mpa·s | | | | ≥50 | | 129 | |
| 5 | 破胶液黏度/mpa·s | | | | ≤5.0 | | 4.2 | |
| 6 | 悬沙能力 | | | | 无明显沉降 | | 无明显沉降 | |
| 6 | 有机氯含量% | | | | 0 | | 0 | |
| 综合  评价 | 依据本标准检验，产品指标符合标准要求，判定产品合格。 | | | | | | | |
| 主检 | 01 | | 审核 | | | 02 | | |