**东营盛耀石油技术有限公司**

**高温粘土稳定剂检验报告单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **生产批号** | 2024052501 | |
| **检测标准** | Q/SHCG 125-2017 | |
| 生产日期 | 2024年05月25日 | |
| **数量** | 200吨 | |
| 分析项目 | 技术指标 | 分析结果 |
| **溶解性** | 与水互溶 | 与水互溶 |
| **配伍性** | 无分层、沉淀和悬浮现现象 | 无分层、沉淀和悬浮现现象 |
| **膨胀体积（加量2%），mL** | ≤3.0 | 1.5 |
| **耐水洗能力（水洗后膨胀增量），mL** | ≤0.4 | 0.2 |
| **有机氯含量** | 0.0% | 0.0% |
| **检验结论** | 判定该批产品合格。 | |

检验员： 审核人：